BXH-102油溶性咪唑啉缓蚀剂干剂

BXH-102是烷基咪唑啉结构的碱性有机中间体，是良好的吸附型油溶性缓蚀剂。具有良好耐热稳定性，分解温度大于460℃。溶于醇类和矿物油等非极性溶剂中，在水中呈分散状态不能完全溶解。分子中的咪唑啉环状结构可以强力吸附在金属表面，形成一层致密的分子膜结构，将亲水表面改变为疏水表面，从而能很好抑制CO2、H2S、HCl等酸性介质对金属的腐蚀。

技术指标

外观：棕红色液体

有效含量：≥95%

溶解性：溶于醇、烃类等有机溶剂

密度（20℃）：0.90~1.00g/cm3

凝固点：≤15℃

闪点（闭口）：≥60℃

酸值：≤7.0 mgKOH/g

产品用途

1、原油、天然气开采、集输过程的防腐蚀。

2、炼厂常减压、催化裂化、加氢等装置塔顶低温冷凝冷却部位的防腐蚀。

3、设备酸洗、电镀工艺、机加工零部件的防腐蚀。

使用方法

用醇类、醇类和矿物油等非极性溶剂稀释，或和其它缓蚀剂复配使用。

包装、贮存与安全

1、25L塑桶或200L铁塑桶装。

2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。在室温储存时有些产品会出现结晶，可以将其加热融化后使用，不影响其性能。有效期2年。

3、远离火源，其它信息请参阅MSDS。