BXH-101水溶性咪唑啉缓蚀剂干剂

BXH-101A为两性咪唑啉，由油溶性咪唑啉与氯乙酸合成而来；BXH-101B为阳离子咪唑啉，由油溶性咪唑啉与硫酸二甲酯季铵化制备；BXH-101C为咪唑啉聚氧乙烯醚，是油溶性咪唑啉经环氧化而成的非离子表面活性剂。水溶性好，缓蚀性能优良，是石油、天然气开采、炼制过程中常用的缓蚀剂。

技术指标

| 分子类型 项目与指标 | 两性咪唑啉 | 咪唑啉季铵盐 | 咪唑啉聚氧乙烯醚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | BXH-101A | BXH-101B | BXH-101C |
| 外观 | 琥珀色液体 | 棕色液体 | 棕色液体 |
| 溶解性能 | 溶于醇和水 | 溶于醇和水 | 溶于醇和水 |
| 有效组分含量，% | ≥40 | ≥80 | ≥98 |
| pH(1%水溶液) | ≥8.0 | 5.0~7.0 | ≥8.0 |

产品用途

1、原油、天然气开采、集输过程的防腐蚀。

2、炼厂常减压、催化裂化、加氢等装置塔顶低温冷凝冷却部位的防腐蚀。

3、设备酸洗、电镀工艺、机加工零部件的防腐蚀。

使用方法

用水稀释成适当浓度，或和其它缓蚀剂复配使用。

包装、贮存与安全

1、25L塑桶或200L铁塑桶包装。

2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。在室温储存时有些产品会出现结晶，可以将其加热融化后使用，不影响其性能。有效期1年。

3、远离火源，其它信息请参阅MSDS。