BXH-109水溶性低温缓蚀剂四倍浓缩液

炼油装置的低温腐蚀，是指原油加工过程中产生的H2S、HCl、NH3、HCN等具有侵蚀性的气体，在液相水或含水物共存时形成的电化学腐蚀。由于这种腐蚀主要集中在塔顶及冷凝系统，因此又被称之为塔顶冷凝腐蚀。注缓蚀剂是控制低温部位蚀的重要手段。水溶性缓蚀剂的缓蚀机理是在与水接触的金属表面形成一层将金属和水隔离的金属保护膜，以达到缓蚀目的。使用后残余部分进入含硫污水系统而不会对油品造成影响。

本产品由成膜胺、两性咪唑啉、炔醇、巯基取代羧酸等多种缓蚀组分复合而成，充分利用了不同类型缓蚀剂相互之间的协同效应，在金属表面形成牢固的吸附型保护膜，缓蚀率效果好，可确保冷凝水Fe2+≤1.0mg/L。不含Cl、磷、金属等有害的物质，不溶于油，对产品性能无影响。抗乳化效果好，可减缓冷凝水乳化，确保冷凝水氨氮、COD、含油量符合控制指标。

技术指标

| 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黄色至棕黄色均匀液体 | 目测 |
| 溶解性能 | 溶于水 | 目测 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 1.05±0.05 | GB/T 4472 |
| 凝点，℃ | ≤-10 | GB/T 510 |
| pH（10%的水溶液） | ≥8.0 | SH/T 0069 |
| 缓蚀率，% | ≥90 | QB/WBX009-2015 |

产品用途

1、与有机胺中和剂或氨水配合使用，以控制常减压蒸馏装置塔顶的盐酸露点腐蚀。

2、用于催化裂化、延迟焦化等装置的分馏塔顶冷凝系统，以控制其湿硫化氢腐蚀。

使用方法

1、用水稀释适当浓度直接作为水溶性低温缓蚀剂使用。一般稀释成4~5倍。

2、与有机胺中和剂一起，直接复配成中和缓蚀剂使用。

具体复配方法：乙二胺+缓蚀剂15~20%+水余量。

包装、贮存与安全

1、塑料桶包装，每桶净重200Kg。

2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期1年。

3、其它信息请参阅MSDS。