BXH-104中和缓蚀剂

本产品由高沸点有机胺、水溶性咪唑啉、聚羧酸阻垢分散剂、气液双相缓蚀剂等组分复合而成。既能高效中和塔顶冷凝区酸性物质，又能在设备表面形成一种稳定致密的吸附膜以防止缓蚀介质的侵蚀。不仅能很好地控制塔顶低温轻油部位的盐酸露点腐蚀和FeS垢下腐蚀，而且能大大减缓气相冷凝而形成的湿硫化氢腐蚀，及因气相中和而引起NH4HS垢下腐蚀。

(1)根据原油性质、工艺操作条件和设备状况等参数，设计最佳配方。

(2)不含Cl、P和金属离子，水溶性好，使用后残余组分进入水相，对凝析油无影响。

(3)良好的抗乳化性能，减少冷凝水乳化倾向，降低冷凝水中油含量和COD。

(4)缓蚀性能优良，冷凝水可低pH(5.0~5.5)控制，可降低药剂用量20%以上。

技术指标

| 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 均匀液体、无杂质 | 目测 |
| 水溶解性（与水以任意比互溶） | 无相分离 | 目测 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.8~1.1 | GB/T 2540 |
| 凝点，℃ | ≤-15 | GB/T 510 |
| pH(10%的水溶液) | ≥11.0 | SH/T 0069 |
| 胺值，mgKOH/g | ≥200 | QB/WRN011-2015 |
| 缓蚀率，% | ≥90 | QB/WRN001-2015 |

产品用途

用于抑制常减压蒸馏装置塔顶冷凝系统盐酸露点腐蚀，以及铵盐、FeS的垢下腐蚀。

使用方法

1、可作为纯溶液，或用软化水、净化水配制成所需浓度的水溶液后，用计量泵注入蒸馏塔顶挥发线上的注水点前，并尽可能靠近露点的部位。

2、剂量为10~30ppm(相对于装置进料量)，初次使用的1周内剂量60ppm。注入量应根据原油性质、冷凝水铁离子的分析结果作相应调整。

3、可以配合注氨，以降低药剂用量。

4、冷凝水pH控制在5.0~8.0的范围内。

包装、贮存与安全

1、200L塑料桶包装(不得使用镀锌桶和喷铝桶)，每桶净重200Kg。

2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期1年。

3、不可燃，按普通化学品的相关要求运输。其它信息请参阅MSDS。