BXZ-210铵盐分散剂

重油催化裂化分馏塔铵盐结晶，不仅导致加工能力降低，生产无法正常进行，而且造成设备腐蚀，存在着严重的安全隐患。在线水洗虽然暂时缓解铵盐结晶现象，但也造成操作波动大、能耗高、污水量大、塔顶循环油泵抽真空等问题。本产品由清净分散剂、相转移剂、气相界面活性剂、钝化剂等，沸点大于180℃，分解温度大于230℃，灰分低，不含P、Cl、重金属等对油品后续加工有影响的组分。具有以下性能：

(1)将铵盐致密的立方体转变为疏松、细碎的絮状结构，剥离、分散铵盐。

(2)将铵盐分解成氨气和酸性气，使之从塔顶随冷凝水排除，彻底清除塔内盐垢。

(3)在分解铵盐的同时，在气体表面形成一层气相界面膜，阻止氨气和酸性气再度结合。

(4)在金属表面形成保护膜，抑制金属腐蚀，同时避免金属表面再次被盐垢附着。

技术指标

| 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 均匀液体 | 目测 |
| 溶解性能 | 溶于柴油等溶剂 | 目测 |
| 闭口闪点，℃ | ≥28 | GB/T 261 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.90~1.05 | GB/T 1884 |
| 凝点，℃ | ≤-15 | GB/T 510 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s | ≤80 | GB/T 265 |
| 碱值，mgKOH/g | ≥50 | SH/T 0251 |

产品用途

用于清除炼油装置分馏塔铵盐结晶，防止铵盐结垢引起的垢下腐蚀。

使用方法

1、分馏塔先进行在线水洗后在加剂。

2、本品可作为纯溶液使用，或用柴油稀释后使用。连续注入至顶循返塔线或一中回流返塔线。一般加剂量为5~10ppm（以塔顶循环量计算），注剂初期，剂量加倍。

包装、贮存与安全

1、铁桶包装，每桶净重180Kg。

2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期1年。

3、易燃液体，其它信息请参阅MSDS。