润滑油基础油络合-吸附精制工艺

1 技术简介

上世纪60年代，我国开发了适应于我国原油特点的“老三套”润滑油基础油精制工艺，即：溶剂精制、酮苯脱蜡、白土补充精制。至上世纪90年代末，我国约80%的润滑油生产装置采用该精制工艺。白土补充精制能脱除溶剂精制和酮苯脱蜡后基础油中残余的溶剂、大分子缩合物和不稳定化合物等，进一步改善润滑油的颜色，提高安定性，降低残炭。但存在精制油质量差、收率低、白土用量大、粉尘含量超标、废白土污染、工人劳动强度高等诸多问题。

针对这些问题，武汉润尔华科技有限公司开发了润滑油基础油络合-吸附精制工艺，以替代现在普遍应用的白土精制工艺，并获国家发明专利。该技术已在兰州石化、燕山石化、大连石化等润滑油基础油生产企业成功应用。

在基础油络合-吸附精制工艺中，先用RUN-410络合精制剂脱去基础油中的碱性氮化物、胶质、沥青质和其它不良组分，再用RUN-422高效吸附剂在较低温度下进一步补充精制。该工艺与白土精制工艺相比：

（1）提高了润滑油基础油质量。氧化安定性、色度等质量指标有明显提高。

（2）精制油收率可提高1~2%，收率达99.70%以上。

（3）综合能耗降低1.0千克标油/吨以上。

（4）经济效益达50元/吨以上。

（5）固体废料降低90%、粉尘浓度降低80%以上，环保效益显著。

（6）劳动强度大幅降低。

随着该项工艺技术的大范围推广使用，为个润滑油基础油生产企业装置挖潜、节能降耗和减轻环境污染提供了有力的技术保障，经济效益、社会效益和环保效益十分显著。

2 工艺流程

来自罐区的溶剂精制后脱蜡油，经预热器加热至85~95℃后，进入络合-吸附精制系统。RUN-410络合精制剂与粗润滑油一起进入静态混合器充分混合反应后，送至电精制沉降罐进行电沉降分离，N-络合衍生物从电精制沉降罐底部排入N-络合衍生物贮罐，用槽车运往本厂，是本公司生产RN系列橡胶软化剂和HEDP（羟基亚乙基二膦酸）的主要原料。

络合精制油从电精制沉降罐顶部排出，与RUN-422高效吸附剂在搅拌混合罐中充分混合后，送入过滤机过滤，过滤后的精制油送往成品油罐区。废吸附剂送到处理厂进行无害化处理。其工艺流程图如下：

图1  润滑油基础油络合-吸附精制工艺流程图

3 技术原理

溶剂精制脱蜡后的润滑油基础油中仍残存一定量的碱性氮化物、烷基酸、微量的胶质和溶剂等极性物质，这些极性物质对润滑油基础油的性能均具有不同程度的负作用， 在络合精制中，加入的络合剂（其非金属中心离子具有空的3d轨道）与碱性氮化物(其氮原子上具有孤对电子)发生络合反应，形成极性更强的[碱性氮-络合剂]络合物，在工业装置上通过电场使络合物极化并定向移动、相互碰撞聚集沉降而快速分离，从而除去了润滑油基础油中绝大部分的碱性氮化物、环烷酸等极性物质。

在沉降过程中，由于沉降粒子颗粒直径的连续性分布特性，较细小的粒子（包括少量的[碱性氮-络合剂] 络合物、残余络合剂）沉降较慢，在工业装置中，就随主体物料一起而带出沉降设备。至于烷基酸，其烷基与润滑油基础油的结构相似，由于相似相溶原理作用，也留在了络合精制后的润滑油基础油。这些仍然留在润滑油基础油中的杂质，需要进一步的精制过程才能除去。在络合-吸附精制工艺中，这一精制是通过吸附精制完成的。

在吸附精制中，由于高效吸附剂具有大比表面积、合适的空隙率和孔径及较强的吸附活性中心等特点，可在较低的反应温度(小于100℃)下对络合精制油中残留的少量极性物质进行吸附分离。吸附发生在吸附剂的内孔表面，以化学吸附为主。当[碱性氮-络合剂] 络合物、残余络合剂、烷基酸等极性分子扩散到吸附剂内表面时, 与吸附中心上的活性组分形成络合键, 在润滑油络合-吸附精制物料体系中, 该络合键很难打开而不能脱附，从而达到精制的目的。

### 4 产品质量指标

表1  RUN-410络合剂精制质量指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 ≥ | 1.80 | GB/T 2540-1981 |
| 运动粘度（50℃），mm2/s ≤ | 150 | GB/T 265-1988 |
| 凝点，℃ ≤ | 20 | GB/T 510-1983 |
| 络合活性，% ≥ | 90.0 | QB/WRN010-2010 |
| 腐蚀率（90℃，304不锈钢），mm/a ≤ | 0.125 | JB/T 7901-1999 |

表2  RUN-422高效吸附剂质量指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒度（75μm筛网），% ≥ | 90.0 | QB/WRN051-2010 |
| 振实密度，g/mL | 0.7~1.1 | QB/WRN050-2010 |
| 吸附率，% ≥ | 90 | QB/WRN040-2010 |
| 水分，% | 8.0~12.0 | 干燥失重法 |
| 脱酸容量（1%的吸附剂），mgKOH/g ≥ | 0.05 | QB/WRN030-2010 |

5 工业装置的主要设备

表3  20万吨/年络合-吸附装置主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电精制沉降罐 | φ4000×14000×14 | 1台 | 316L |
| 2 | 络合剂贮罐 | φ3400×5000×12 | 1台 | 316L |
| 3 | 络合尾渣罐 | φ3400×5000×12 | 1台 | 316L |
| 4 | 计量标定罐 | φ800×1000×8 | 1台 | 316L |
| 5 | 络合剂计量泵 | BOFKM13710L3VSSFPM | 2台 | 316L |
| 6 | 络合剂（尾渣）泵 | 2WBF141×52-1.6-82-1000 | 2台 | 316L |
| 7 | 混合器组 | Dn100 流量14.0～28.0 m3/h | 1套 | 316L |
| 8 | 混合搅拌罐 | φ2200×5036×8 | 2台 | 碳钢 |
| 9 | 真空脱气塔 | φ2000×13628×16 | 1台 | 碳钢 |
| 10 | 一次滤机 | XAZ80-1000-30D/I | 2台 | 碳钢 |
| 11 | 二次滤机 | 820×820×56 | 2台 | 碳钢 |
| 12 | 计量加料称 | DLSY—JLC-100 | 2套 | 组合件 |
| 13 | 吸附剂料斗 | ----- | 2台 | 碳钢 |

6 主要工艺指标

表4  20万吨/年络合-吸附装置络合单元控制指标

| 指标名称 | 指标单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 减二线 | 减三线 | 减四线 |
| 络合剂加入量 | wt% | 0.25~0.30 | 0.30~0.35 | 0.35~0.50 |
| 络合剂贮存温度 | ℃ | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
| 络合尾渣贮存温度 | ℃ | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
| 原料润滑油进料温度 | ℃ | 80~100 | 80~100 | 80~100 |
| 电精制罐电场直流电压 | KV | 10~15 | 8~12 | 4~8 |
| 混合组器进出口压降 | MPa | 0.01~0.06 | 0.01~0.06 | 0.01~0.06 |
| 吸附剂加入量 | wt％ | 0.15~0.25 | 0.25~0.45 | 0.35~0.50 |
| 吸附精制混合罐温度 | ℃ | 80~100 | 80~100 | 80~100 |
| 汽提塔底温度 | ℃ | ≤135 | ≤135 | ≤135 |
| 过滤温度 | ℃ | 110~130 | 110~130 | 110~130 |
| 氮气加入量(间歇操作) | Nm3/h | 100 | 100 | 100 |